 

***432025, г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 30, помещение 1.***

 ***тел./факс (8422)27-80-59***

***simkraski@mail.ru***

***http://ognezazchitnyekraski.simkraski.ru***

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ЭМАЛЬ универсальная**

**акриловая глянцевая**

 **«PROMIX»**

*ТУ 2310-001-12551923-2017*

*Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АД77.Н03273*

**Состав:**

 Акриловые дисперсии, пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.

**Свойства:**

* образует гладкую, глянцевую поверхность
* устойчива к истиранию
* колеруется по RAL
* обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью
* может применяться как высококачественная интерьерная или фасадная краска
* допускается влажная уборка с использованием СМС
* светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации)
* допускается окраска цокольных этажей, крыш с минеральным покрытием
* образует “дышащее” покрытие

**Область применения:**

Эмаль применяется для наружных и внутренних работ по всем видам минеральных и деревянных поверхностей, а так же для окраски обоев. Рекомендуется для использования в жилищном и гражданском строительстве, в том числе для окраски помещений в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Возможно нанесение на предварительно грунтованные металлические поверхности.

**Способ нанесения:**

* кистью, валиком, распылением, окунанием
* инструмент очищается водой сразу по окончании работы

**Руководство по применению:**

 Поверхность для окрашивания должна быть чистой и сухой. Перед нанесением эмали, поверхность необходимо обработать праймером торговой марки «PROMIX». Тщательно перемешать эмаль и при необходимости разбавить водой. Для улучшения эксплуатационных свойств покрытия, рекомендуется нанесение эмали в два слоя.

**Условия нанесения:**

* температура окружающей среды от +5 ºС до +35 ºС
* температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 3 ºС
* относительная влажность воздуха не более 80 %

**Время высыхания:**

* 1 час при температуре +20 ºС и относительной влажности воздуха 80 %

**Расход:**

* составляет 250-280 г/м2 в 2 слоя

**Растворитель:**

* вода, но не более 5 % от объема краски
* ВНИМАНИЕ – органические растворители не применять!

**Транспортирование и хранение:**

* в плотно закрытой заводской таре
* при температуре не ниже +1 ºС
* гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления
* дата изготовления указана на этикетке

**Меры предосторожности:**

* при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
* при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
* хранить в недоступном для детей месте

**Утилизация:**

* лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.

**Технический директор Н. В. Сурина**